### Инструкция

### по хранению и подготовке к эксплуатации объёмных наклеек (шильдов)

### 1. Хранение наклеек.

Гарантийный срок хранения наклеек на листах составляет 3 месяцa, в картонной таре (коробке), в помещении с (35-50)% относительной влажностью при температуре 20-25 градусов по Цельсию. Необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей на наклейки и доступ воздуха к клеящему слою.

### 2. Подготовка поверхности.

2.1. Перед наклеиванием шильдов поверхность, на которую они будут наклеиваться, необходимо очистить от грязи, пыли, пятен, следов мела, туши, масляных карандашей и обезжирить. Наклеивание производить только на чистую и сухую поверхность.

2.2. Наклеивание производится при температуре воздуха от 15 до 30 градусов по Цельсию.

2.3. Допускается производить наклейку при более низкой температуре воздуха на поверхность, предварительно подогретую до этой температуры.

### 3. Наклеивание шильдов.

3.1. При демонтаже шильда с подложки (защитной бумаги) на нужную поверхность не допускается касаться клеящего слоя пальцами, чтобы не нарушить адгезионных свойств клея.

3.2. Шильд наклеивается последовательно, не допускается появление воздушных полостей (пузырей) между поверхностью и наклейкой. Нежелательно длительное нахождение на  воздухе  открытого клеевого слоя после снятия шильда с подложки. После отделения от подложки нужно сразу приклеивать шильд.

3.3. После наклеивания рекомендуется прижать шильд специальным мягким ракелем, обёрнутым в ткань во избежание повреждения глянцевой поверхности эмблемы.

3.4. Окончательная адгезия клеевого слоя шильда к изделию наступает через 72 часа после наклеивания, поэтому в течение этого времени изделия с наклеенными шильдами необходимо хранить в рекомендованном для наклеивания температурном режиме.

### 4. Категорически запрещается.

4.1.  Клеить изделие на неочищенную поверхность или поверхность с отслаивающимся (некрепким, старым) лакокрасочным покрытием (наклейка может отлететь вместе с краской).

4.2. Демонтировать наклейку (в том числе отковыривать края, царапать, скоблить поверхность шильда) и приклеивать повторно (клеевой слой загрязняется, частично или полностью отслаивается, нарушается контакт клея с смолой и печатной основой, происходит отслоение смолы от поверхности шильда, происходит деформация самой наклейки).

4.3. Нельзя чем-либо касаться клеевого слоя.

### С условиями по хранению и подготовке к эксплуатации объёмных наклеек (шильдов)       Заказчик _________________________________________ознакомлен.

«____» ______________ 20___г.          _______________      _______________________________

(должность)

(подпись заказчика)

М.П.